## Restaurátorská zpráva

Památka:			Proscénium (Opona s motivem Břetislav a Jitka)

Autor:			        	Jan Boška, Vlachovo Březí

Dobové určení:	        	Morava, konec 80. let 19. století

Technika:		        	olej na plátně

Rozměry:		        	340 x 170 cm

Majitel:		        	Moravské zemské muzeum, Kapucínské nám. č. 6, Brno

Inv. č.:			        	16145

Vedoucí restaurátor:	       	Igor Fogaš

Restaurátorský tým:         	Olga Piperová Taušová, Marie Zmydlená

Rok restaurování:             		2012

Návrh postupu restaurování

1) Písemná a fotografická dokumentace stavu před zákrokem, restaurátorský průzkum – identifikace materiálu nosného plátna, pigmentů a pojiv (laboratorní analýzy).

2) Po zkoušce stability barevných vrstev a podkladu případné zajištění líce opony ochranným přelepem. Demontáž plátna ze stávající adjustace, vyjmutí hřebů z líce malby, postupné mechanické snímání lokálních textilních záplat a vsádek plátna, vyrovnávaní deformací.

3) Dle stavu plátěné podložky nažehlení metodou strip-lining (Lascaux 498-20X), scelení trhlin v osnově plátna pájecím polyamidovým práškem Lascaux (Restautron), lokální dublování filmem Beva 371/375. V případě nutnosti celoplošné rentoaláže bude provedeno dublování vhodným plátnem a Bevou 371 na vakuovém nažehlovacím stole, přepnutí na klínový pracovní rám vhodné konstrukce a profilu s možností postupného dopínání.

4) Na základě sondáže odolnosti barevných vrstev bude provedeno snímání povrchových nečistot, postupné zeslabení ztmavlých laků, přemaleb, barevně posunutých retuší a nevyhovujících tmelů z předchozích oprav.

5) Konzervace originálu.

6) Tmelení drobných defektů.

7) Scelující retuš reverzibilními akvarelovými barvami a olejovými lazurami. Závěrečný konzervační lak.

8) Odepnutí z pracovního rámu, adjustace na původní konzervované nosné prvky.

9) Závěrečná restaurátorská zpráva.

Restaurátorský průzkum

Opona byla prohlédnuta prostým okem v rozptýleném a bočním světle, čelní lupou při čtyřnásobném zvětšení, mikroskopem TSO Restauro, CCD kamerou v UV záření.

Jedná se o malířské dílo s dobově běžnou skladbou použitých pigmentů, pojivo je olejové. Materiálem nosného plátna tkaném středně silnou nití s hustou plátnovou vazbou je len.

Líc i rub byl znečištěný, lokálně perforace, zvlnění, výpadky a oslabení adheze malby k podkladu. Velké množství nekvalitních oprav různého stáří.

Průběh restaurování

Zkoušky stability barevných vrstev a podkladu vymezily rozsah použití chemikálií a uplatnění technologických postupů jednotlivých konzervačních a restaurátorských úkonů. Na základě sondáže odolnosti barevných vrstev byly mechanicky a chemicky odstraněny povrchové nečistoty, poškozené a ztmavlé laky, přemalby, barevně posunuté retuše a nevyhovující tmely z předchozích oprav. Celoplošné zajištění líce opony ochranným přelepem nebylo nutné. Provedena byla demontáž plátna ze stávajících adjustačních prvků, vyjmutí hřebů fixujících plátno k lištám, postupné mechanické snímání lokálních textilních záplat a vsádek plátna, vyrovnávaní deformací. Vzhledem ke stavu nosné podložky a maximální snaze zachovat autenticitu díla se nerealizovaly celoplošná rentoaláž, tedy dublování plátnem na vakuovém nažehlovacím stole, ani přepnutí na klínový pracovní rám vhodné konstrukce a profilu s možností postupného dopínání. Okraje plátěné podložky byly zpevněny uplatněním metody strip-lining adhezivem Lascaux 498-20X, trhliny v osnově plátna sceleny pájecím polyamidovým práškem Lascaux, vsádky provedeny vhodným lněným vláknem a opona napnuta na pracovní rám. Malba byla konzervována fixačním prostředkem Lascaux, textilní doplňky fixovány polyamidovým vláknem, drobné výpadky tmeleny emulzním tmelem. Scelující retuš akvarelovými barvami s reverzibilními lazurami. Ochranný lak na bázi damarové pryskyřice byl nanesen nátěrem rovnoměrně v celé ploše malby. Následovalo odepnutí z pracovního rámu, a závěrečná adjustace na původní konzervované nosné prvky. Práce byla průběžně písemně a fotograficky dokumentována.

Použité materiály

aceton, benzin lakový, ethylalkohol, isopropanol, lakový benzin, nafta solventní, peroxid vodíku, rektifikovaný terpentýn, terpentýnový olej, Sangajol, toluen, voda destilovaná, Hostaphan, filtrační papír, muzejní lepenka, Hollytex, silikonový papír Lascaux, klucel G, tylose MH 300, xylen, polyamidový pájecí prášek Lascaux, adhezivum Lascaux 498-20X, film Beva 371, japonský papír, skleněná vlákna, lněná vlákna, lněné plátno, carbopol, syntapon, mýdlo benátské, vizina, želatina, ajatin, plavená křída, tmel Stuccotone, akvarelové barvy Goya, volská žluč, damarová pryskyřice, polymerovaný lněný olej, bělený včelí vosk, latexové houby a pryže Wallmaster, Wishab, Stäedtler

Doporučení

Uchovávat nejlépe v rozvinutém stavu – volně ložené, případně korektně zavěšené. Rolování opony přímo na původní závěsné ráhno zbytečně urychluje degradaci zkřehlé historické malby. Pokud je nutné natočení na válec, měl by být jeho průměr minimálně 60 cm (s konkávním podélným žlábkem pro ráhno nebo dolní tyč/lištu).

Optimální klimatické podmínky pro uchování opony

| materiál | teplota - oC | vlhkost - % | max. osvětlení - lx |
| --- | --- | --- | --- |
| malba | 16 – 18 | 55 - 60 | 150 |
| textil | 15 – 18 | 50 - 55 | 50 bez UV |

V Brně dne 12. 11. 2012

Akad. mal. Igor Fogaš

Přílohy restaurátorské zprávy: fotodokumentace, materiálové analýzy.